Хром Cr( Х ) ↗ Прочность, твёрдость, коррозийная стойкость.

Никель Ni( Н ) ↗ Прочность, вязкость, пластичность.

Марганец Mn( Г ) ↗ Сопротивление ударным нагрузкам, износостойкость, твёрдость.

Кремний Si( С ) ↗ Упругость, коррозийная стойкость, твёрдость.

Вольфрам W( В ) ↗ Красностойкость, твёрдость.

Ванадий V( Ф ) ↗ Сопротивление истиранию, удару.

Молибден Mo( М ) ↗  Сопротивление окислению при высоких температурах (Жаростойкость).

Кобальт Co ( К ) ↗  Сопротивление окислению при высоких температурах (Жаростойкость).

Алюминий Al( Ю )

↗ Пластичность, коррозийная стойкость.

Медь Cu( Д )

Титан Ti( Т ) ↗ Прочность, красностойкость, коррозийная стойкость.

Бор B( Р ) (в микродозах)↗ Значительно увеличивает прочность.

Буквы характеризирующие целые группы стали: Р –быстрорежущие,

Ш – шарикоподшипниковая сталь, Е и Э – магнитные стали, А- автоматная сталь

л.к – легирующие компоненты.

# Text boxes

По кол-ву легирующих элементовэлементов

С особыми свойствами

Нержавеющая, жаропрочная, износостойкая, и т.п.

Инструментальная

Для изготовления мерительных и быстрорежущих инструментов.

Для изготовления штампов

Конструкционная

Для изготовления оборудования.

Высококачественная

в конце А

S – до 0,025%

P – до 0,025%

По назначению

Особо высококачественная

в конце Ш

S – до 0,015%

P – до 0,015%

Качественная

S – до 0,035%

P – до 0,035%

По качеству

Высоколегированная

∑ л.к более 10%

Среднелегированная

∑ л.к от 2,5% до 10%

Низколегированная

∑ л.к до 2,5%