Дисциплина «Технология металлов и конструкционные материалы»

17.03.2020

Группа СЭГГ-218

Практическая работа № 6 «Микроанализ сплавов цветных металлов»

Практическая работа №6 Микроанализ цветных металлов и сплавов

1 Цели работы:

Ознакомиться с методикой проведения  микроанализа цветных металлов и сплавов

2 Задание:

1 Изучить методы проведения  микроанализа цветных металлов и сплавов

3. Оснащение работы:

1) инструкционные карты;

2) раздаточный материал, клей

4. Порядок проведения работы

В промышленности используют сплавы меди с цинком, оловом, алюминием, бериллием, кремнием, марганцем, никелем, свинцом.

Сплавы меди с цинком называются латунями, все другие медные сплавы – бронзами. Латуни, содержащие до 10% Сu, называют томпаком, свыше 10 до 20% - полутомпаком.

Латуни- сплав меди с цинком, содержащие до 45% Zn. По сравнению с чистой медью латуни прочнее и тверже. Кроме того, они жидкотекучи и устойчивее к коррозии. Также цинк, а значит и латунь дешевле меди. Кроме простой существуют специальные латуни, с добавками железа, марганца, никеля, олова, кремния и др. Содержание легирующих элементов в специальных латунях не превышает 7-9%. Некоторые специальные латуни по прочности не уступают среднеуглеродистым сталям.

По ГОСТу марки латуни обозначают буквой Л и цифрой, указывающей содержание меди в сплаве. Например, марка Л90 обозначает латунь, содержащую около 90% Сu.

Обозначение легирующих компонентов следующее: Ж- железо; Мц – марганец, Н- никель, О- олово, К – кремний, С – свинец. Количество легирующего компонента указывается цифрами. Например, ЛМцЖ55-3-1 обозначает марганцево-железную латунь, содержащую около 55% Сu и 3% Мn и 1% Fe (остальное цинк). Легирующие компоненты (кроме свинца) увеличивают прочность латуни, но уменьшают ее пластичность. Свинец улучшает антифрикционные свойства и обрабатываемость латуни.Механические свойства латуней зависят от их химического состава и структуры. Временное сопротивление разрыву для латуней различных марок

σв = 240—360 МПа, предел текучести σт= 70—110 МПа. Более высокими механическими свойствами обладают легированные (специальные) латуни (σв = 400— 700 МПа, σт =100—500 МПа).

.

Важнейшими бронзами являются оловянистые, алюминиевые, кремнистые и никелевые. Олово обеспечивает повышенную прочность и твердость сплава,  но резко снижает его пластичность. По ГОСТУ оловянистые бронзы маркируются буквами БрО и цифрой, показывающей содержание олова, а последующие  буквы и цифры показывают наличие и количество в бронзе дополнительных элементов.

Например Бр.ОЦС6-6-3 обозначает оловянисто-цинковую- свинцовую бронзу, содержащую около 6 % олова,6 % цинка и 3 % свинца. Промышленность выпускает также специальные бронзы, в которых не содержится олово, но имеются добавки  алюминия, кремния, марганца и др.

Алюминий выгодно отличается от других конструкционных цветных металлов малой плотностью, высокой пластичностью, теплопроводностью и коррозионной стойкостью в атмосферных условиях. Механические свойства алюминия зависят от его химической чистоты. Наличие в техническом алюминии железа и кремния снижает его пластичность, но повышает прочность. Из алюминия изготовляют теплообменники, сосуды, аппараты, трубопроводы. Максимально допустимая температура стенки аппаратов 150°С. Прочность алюминия невысока, поэтому аппараты, изготовленные из алюминия, не могут работать при высоких давлениях. Все большее применение находят алюминиевые сплавы, превосходящие алюминий и другие цветные металлы по многим свойствам, прежде всего по показателям прочности. Алюминиево-марганцовистый сплав марки АМц с содержанием 1,6% Марганца характеризуется временным сопротивлением разрыву до 200 МПа, а сплавы алюминия с магнием марки АМг с содержанием 6—7% марганца —до 320 МПа. Химический состав, технология плавки и последующая обработка могут обеспечить многие наперед заданные свойства алюминиевого сплава.

Алюминиевые сплавы очень чувствительны к изменению температуры. При повышении температуры временное сопротивление разрыву сильно падает, при отрицательных же температурах — возрастает. Особенно сильное снижение прочности сплавов наблюдается при температурах выше 200 °С, поэтому применяют их при температурах до 150 °С. Нижний предел температуры, при которой применяют алюминиевые сплавы, равен — 190 °С.